中华人民共和国国家标准

GB/T XXX—XXXX

重型机械 铸件设计规范

Heavy mechanical—Design specification for casting

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

ICS 25.020

J 31

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　铸件材料	1

5　铸件的结构要素	2

6　铸件设计的一般注意事项	7

7　图样技术要求	7

附录A（资料性）铸件图样要求	9

前   言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家标准管理委员会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件起草单位：      。

本文件主要起草人：          。

本文件为首次发布。

重型机械 铸件设计规范

- 范围

- 本文件规定了重型机械设计中铸件的材料、结构要素以及一般注意事项等规范。

- 本文件适用于重型机械中砂型或导热性与砂型相仿的铸型中铸造的铸钢件、灰铸铁件、球墨铸铁件、可锻铸铁件，其他铸型铸件也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5611-2017    铸造术语

GB/T 6414    铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量

GB/T 37400.4 重型机械通用技术条件 第4部分：铸铁件

GB/T 37400.6 重型机械通用技术条件 第6部分：铸钢件

- 术语和定义

GB/T 5611-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 收缩 contraction;shrinkage

铸件材料从液态凝固和冷却至室温过程中产生的体积和尺寸缩减。

[来源：GB/T 5166-2017，5.1.17]

- 缩孔 shrinkage

金属凝固收缩时，由于金属液未对铸件有效补缩而产生的缺陷。

注：其形状极不规则、孔壁粗糙并带有枝状晶，常出现在铸件最后凝固的部位。广义的缩孔包括缩松。

[来源：GB/T 5166-2017，5.1.26]

- 收缩应力 contraction stress；shrinkage stress

铸件在固态收缩时，因铸型、型芯、浇冒口、箱挡及铸件本身结构阻碍收缩而引起的铸造应力。

[来源：GB/T 5166-2017，5.1.26]

- 热应力 thermal stress

铸件材料在凝固和冷却过程中，不同部位由于温差造成不均衡收缩而引起的铸造应力。

[来源：GB/T 5166-2017，5.1.27]

- 裂纹 crack

铸件表面或内部由于各种原因发生断裂而形成的条纹状裂纹，包括热裂、冷裂、热处理裂纹等。

[来源：GB/T 5166-2017，9.4.1]

- 铸件材料

  - 铸钢（ZG）

具有好的造型性和高的抗张强度，浇注性能比灰铸铁差。收缩率高（1.7%），密度7.8kg/dm3。

  - 灰铸铁（HT）

允许任意选型，有较好的阻尼性、切削性、耐热性、耐磨性和耐蚀性。收缩率低（0.5%～1.0%）；对压力负荷不敏感，对拉、弯、碰撞敏感。设计工件时应避免拉力负荷。密度7.25kg/dm3。

  - 球墨铸铁（QT）

- 以石墨存在的碳，几乎完全以球状出现，它具有灰铸铁（低熔点、易加工、高耐磨、流动性好）和铸钢（高强度、高韧性、抗扭曲、热稳定性好）的优点。根据铸件的组织和结构收缩率为0%～2%，密度7.1kg/dm3～7.3kg/dm3。

4.4  可锻铸铁（KT）

是由白口铸铁热处理而得，体积收缩率比铸钢大，退火后最终线收缩率比灰铸铁小的多。退火前很脆，综合力学性能稍逊于球墨铸铁，冲击韧性比灰铸铁高3倍～4倍，是韧性与冲击值最好的一种铸铁。7.2kg/dm3～7.4kg/dm3。

- 铸件的结构要素

- 5.1 最小壁厚

铸铁件最小壁厚见表1，铸钢件最小壁厚见表2。

表1 铸铁件最小壁厚

单位为毫米

| 铸造方法 | 铸件最大轮廓尺寸 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | 可锻铸铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂型 | ≤200×200 | 5～6 | 6 | 4～5 |
|  | ＞200×200 ～500×500 | 6～10 | 12 | 5～8 |
|  | ＞500×500 | 15～20 | - | - |
| 金属型 | ≤70×70 | 4 | - | 2.5～3.5 |
|  | ＞70×70 ～150×150 | 5 | - | 3.5～4.5 |
|  | ＞150×150 | 6 | - | - |
| 注1:一般铸造条件下，灰铸铁的最小允许壁厚：HT100、HT150，t=4mm～6mm；HT200，t=6mm～8mm；HT300、HT350，t=15mm。 注2:若有特殊需要，在改善铸造条件下，灰铸铁的最小壁厚可达4mm;可锻铸铁可＜3mm。 注3:不是一律能达到表中所列的壁厚值，还取决工件的形状。 |  |  |  |  |

表2铸钢件最小壁厚

单位为毫米

| 铸造方法 | 铸件最大轮廓尺寸 | ≤200 | ＞200 ~350 | ＞350 ~700 | ＞700 ~1500 | ＞1500 ~3500 | ＞3500 ~5500 | ＞5500 ~7000 | ＞7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂型 | ≤200 | 6～8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  | ＞200~350 | 10 | 10～12 | - | - | - | - | - | - |
|  | ＞350~700 | 10～12 | 10～15 | 15～20 | - | - | - | - | - |
|  | ＞700~1500 | - | 15～20 | 20～25 | 25～30 | - | - | - | - |
|  | ＞1500~3500 | - | 20～25 | 25～30 | 30～35 | 35～40 | - | - | - |
|  | ＞3500~5500 | - | 25～30 | 30～35 | 35～40 | 40～45 | 40～45 | - | - |
|  | ＞5500~7000 | - | - | 35～40 | 40～45 | 45～50 | 50～55 | 55～60 |  |
|  | ＞7000 | - | - | - | ＞50 | ＞55 | ＞60 | ＞65 | ＞70 |
| 注1:尺寸较小的取下限值，尺寸较大取上限值。 注2:形状复杂易变形的铸件，应按表适当增加，不重要的铸件可适当减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  铸造圆角

5.2.1 铸造内圆角的型式与尺寸见图1及表3。

图1铸造内圆角

表3 铸造内圆角

5.2.2 铸造外圆角的型式与尺寸见图2及表4。

图2铸造外圆角

表4 铸造外圆角

5.3  铸造斜度

5.3.1 铸造斜度的型式与尺寸见图3及表5。

图3铸造斜度

表5 铸造斜度

5.3.2 过渡斜度的型式与尺寸见图4及表6。

图4过渡斜度

表6 过渡斜度

单位为毫米

5.4 壁的连接和过渡

5.4.1 连接壁之间的夹角应避免成过小的锐角，如果夹角小于45°时，应采用表7的过渡形式。

表7 连接壁结构示意

| 改进前 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改进后 |  |  |

5.4.2连接壁之间的壁厚比一般不超过3倍，当超过1.5倍时，应做出过渡壁，过渡壁应符合表8的规定。

表8 过渡壁结构示意

5.5  凸台设计

铸件凸出部分的最小尺寸数值见表9。

表9 凸台尺寸

单位为毫米

5.6  地脚凸缘

铸件的地脚凸缘设计型式与尺寸见图5及表10。

图5地脚凸缘

表10地脚凸缘尺寸

单位为毫米

5.7  铸造工艺孔

铸件上的铸造工艺孔的位置、数量和尺寸需根据实际情况决定，以满足支撑泥芯、泥芯排气、清砂和防止裂纹等铸造工艺要求。通常，箱体铸件在不影响强度的情况下，开孔的面积应不小于开孔壁总面积的25%。铸造工艺孔的形状最好是圆形或椭圆形，如因结构要求必须开设长方形孔时，孔的圆角半径可参照图6按下列规定选取。

碳素钢铸件：当t≤35mm时，R值不小于t值；当t＞35mm时，R=3/4t，但不小于35mm。

合金钢铸件：将R值按上述规定增大50%。

图6铸造工艺孔

6  铸件设计的一般注意事项

6.1 避免产生结构缺陷的设计

6.1.1收缩能在铸件的内部或表面引起缩孔、应力和裂纹等结构缺陷。

6.1.2浇注后，铸件外表面先硬化，又因收缩的缘故，常常在铸件的内部产生缩孔。铸件的任何部位只要收缩的程度严重就会有缩孔，例如：对于大的铸件，厚的断面，在浇注后由于材料处于液态的时间较长，凝固时，在壁或筋的过渡位置以及厚的轮壳、吊耳、法兰等处，以及应留有加工余量的地方，也会产生缩孔。因此，在设计铸件结构时，应尽量避免截面尺寸变化大、断面过厚、圆角过大或者圆角过小，见表11。

表11避免产生缩孔的结构设计

6.1.3铸件在凝固和冷却过程中，因厚和薄部位不均衡的收缩而引起热应力，产生的热应力较大时，铸件易出现变形和裂纹。另铸件在固态收缩时，因受铸型、型芯、浇冒口等外力的阻碍而产生一种临时的收缩应力，若收缩应力和热应力共同作用下使瞬间应力大于铸件的抗拉强度时，铸件也会产生裂纹。

合理设计铸件结构，可在高度方向上壁厚呈现上大下小的梯度，水平方向上尽可能壁厚均匀，尽量缩小横竖交叉相邻部位壁厚差，应尽量使铸件形状简单、对称、壁厚均匀，应避免锐角和锐边，见表12。

表12避免产生应力和裂纹的结构设计

6.2  形状的合理设计

浇注材料虽然具有可任意成形的优点，但仍然力求一些简单的结构形状。为能使模型和加工费用低廉并且避免废品，对于采用浇注法成形困难的物件（例如：空心铸件芯子长度比芯子直径大），为避免不必要的费用，将铸件分成各个部分，加工后再把它们焊接起来，这样具有一定的优点，见表13。

表13 形状的合理设计

6.3  型芯的合理设计

型芯提高了铸件的费用，由于型芯位移使废品的危险增大了，力求通过结构造型简单的浇注件避免型芯，见表14。

表14 型芯的合理设计

| 正确 | 错误 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 通过适当的结构避免型芯 |
|  |  | 扣入的法兰需要一个型芯，筋的预留孔提高了型芯箱的费用。 |
|  |  | 避免内凹 |

6.4 浇注和清砂

结构的壁厚和断面应考虑到它们能方便地被液体材料注满和模型的脱模，要考虑到空气和浇注时新产生的气体能从空腔顺利排出；为了减少气孔形成的危险，应尽可能避免大面积的水平面和不透气的角形，内外两面要考虑清理工具能伸得进、碰得到，见表15。

表15 利于浇注和清砂的合理设计

| 正确 | 错误 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设置通风孔，但因考虑到型芯的位移不能将通风孔设置在壁旁。 |
|  |  | 大一些的型芯，需设置足够的排砂孔。 |

6.5 合理的加工结构

适合于加工的结构，应考虑到现有的机器、工具和加工的可能性，并且保证后道工序的加工，见表16。

表16合理的加工结构示意

| 正确 | 错误 | 说明 |
| --- | --- | --- |

7 图样技术要求

7.1 技术要求

7.1.1铸铁件的设计应符合GB/T 37400.4的规定。

7.1.2铸钢件的设计应符合GB/T 37400.6的规定。

7.2 图样上的标注

7.2.1铸件图样上的尺寸公差、几何公差及机械加工余量的标注应符合GB/T 6414的规定。

7.1.2铸件图样应根据GB/T 37400.4、GB/T 37400.6明确铸件内部、外部质量检验要求及质量等级，可参见表A.1的形式。

附录A

（资料性）

铸件图样要求

A.1 铸件图样质量规范要求

铸件图样的质量规范要求参见表A.1。

表A.1铸件质量规范

注：1）当表中填入数值或划定区域时即有此项要求，如果没有填写数值或没有划定区域时即没有此项要求。

- 铸件材料的力学性能可根据需要参照表A.2给出，此时硬度不作为验收指标，仅用于检验零件硬度的均匀性；当硬度必须作为验收指标时，应在图样或技术文件中注明。

- 内部状况采用超声波检测，分对整个工件和限定区域（粗双点划线标注区域）两种检测情况，质量等级根据所设计零件的重要性进行选取。

- 外部状况采用磁粉检测或着色渗透检测，应优先选用磁粉检测方法。若因结构形状及资源条件等原因不能使用磁粉检测时，才选用渗透检验。当对整个工件检测时，质量等级根据所设计零件的重要性进行选取。当限定区域检测时，要求检测区域无裂纹。

A.2 铸件材料力学性能要求

铸件图样上的材料力学性能要求参照表A.2。

_________________________________