目      次

ICS 77.180

H94

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—20XX

中厚板轧后超快冷装置

Ultrafast cooling device for plate mill

(送审稿)

XXXX - XX -XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言...............................................................................2

引  言.................................................................................3

1　范围................................................................................4

2　规范性引用文件......................................................................4

3　术语和定义..........................................................................5

4　结构形式及基本参数  ................................................................6

5　技术要求............................................................................8

6  验收 ..............................................................................17

7  标志、包装、贮存和运输 ............................................................17

8  保证期   ..........................................................................18

图 1  精简机组结构主视图简图1........................................................ 6

图 2  精简机组结构俯视图简图2............................................. ........... 7

图 3  高密喷嘴主要外形尺寸......................................... .................  9

图 4  缝隙集管喷嘴....................................... ...........................  9

图 5  升降框架..................................................................... . 10

图 6  升降机构........................................................................10

图 7  辊道架...........................................................................11

表1 在线快速冷却类型及参数................. ........ ....................................7

表2 主要零件材料表   ...................... ........ ....................................8表3 各结合面螺栓（螺钉）预紧力矩  .......................................................12

表4 装配部件的未注形位公差（L≤000mm）  ... ........ ....................................12

表5 装配部件的未注形位公差（L＞1000～10000mm）.........................................12

表6   ...................................... ..........................................13

表7 ................................................ ........ .........................13

表8 焊接拱结构件加工余量 ............... ....... ......................................13表9  管路试验压力表    .................. ........ ....................................15表10 管路固定间距......................................................................15

表11 调试验收数据标准.......... .......................................................17

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会(SAC/TC 409)归口。

本文件起草单位：东北大学、南京钢铁股份有限公司、首钢股份有限公司、鞍钢股份有限公司。

本文件主要起草人：           。

本文件为首次发布。

引  言

超快速冷却技术能够有效控制中厚板产品固态相变行为，改善其综合力学性能，对于高性能钢铁材料的开发和生产具有十分重要的意义。目前超快冷技术在高强度板带钢生产领域得到了广泛应用。已经成为国内外钢铁企业开发中厚板产品的重要技术。

我国对于中厚钢板轧后冷却技术的研发起步比较晚，2000年前后才在中厚板产线建设及技术改造中逐步取得应用。但对于中厚板所采用的传统层流冷却技术，仍存在的关键问题急需解决如：冷却均匀性差和冷却速率低等问题。

东北大学基于射流冲击换热原理开发的超快冷装置，具有冷却强度高、冷却均匀性好、冷速范围调整大等特点，能够满足全面覆盖中厚板产品的冷却工艺需求。通过数值分析和喷射结构优化设计，保障了缝隙喷嘴、高密集管的射流效果，射流冷却水一定压力下冲破钢板表面蒸汽膜，达到高效换热的目的，从而提高冷却速率。同时，通过合理设计喷嘴形式和喷嘴布置方式，尽可能扩大射流冲击换热区的面积，避免膜沸腾换热区和过渡沸腾换热区等不稳定换热区域的产生，从而改善冷却均匀性。冷却速率的大范围调节和良好的冷却均匀性，满足了产品多样化的冷却工艺需要。

中厚板生产线轧后超快冷装置

- 范围

本文件规定了中厚板生产线轧后超快冷装置（以下简称超快冷）的术语和定义、结构型式及基本参数、技术要求、检验与试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于中厚板生产线轧后超快冷装置的设计、生产制造、试验检验、质量评定和用户使用等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1184-1996  形状和位置公差 未注公差值

GB/T1800.1-1997极限与配合基础

GB/T4249-1996 公差原则

分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

GB 50017-2017 钢结构设计标准

GB 50205-2001钢结构公差施工质量验收规范

GB 50316-2000 工业金属管道设计规范

GB/T 8163-2018  输送流体用无缝钢管

GB 50332-2002 给排水工程管道结构设计规范

GB/T9119-2000  平面、突面板式平焊钢制管法兰

GB 4053.3-1993 固定式工业防护栏安全技术条件

GB 4053.1-1993 固定式钢直梯和斜梯安全技术条件

GB/T 13306-2011  标牌

GB/T 191-2016  包装储运图示标志

GB/T 33233-2016  轧制设备 术语

JB/T 5000.3-2007  重型机械通用技术条件 焊接件

JB/T 5000.9-2007  重型机械通用技术条件 切削加工件

jB/T 5000.10-2007  重型机械通用技术条件 装配

jB/T 5000.11-2007  重型机械通用技术条件 配管

JB/T 5000.12-2007  重型机械通用技术条件 涂装

JB/T 37400.13-2007  重型机械通用技术条件 包装

JB/T 6996-2007  重型机械液压系统通用技术条件

JB/T 10607-2006  液压系统工作介质使用规范

GB/T 7932-2003  气动系统通用技术条件

- 术语和定义

GB/T  33233-2016界定的及下列术语和定义适用本文件。

- 3.1中厚板轧后超快冷装置 Ultrafast cooling device for plate mill

- 是中厚板产品轧制后对其进行在线冷却的一种工艺，并在冷却过程中对温度路径进行控制，以实现对钢的相变过程有效调控，从而得到所需材料性能。

- 3.2缝隙集管 Slit jet

缝隙集管能够产生流量分布均匀的射流水幕，是中厚板超快速冷却设备中的核心部件。

- 3.3高密集管 High density header

高密快冷集管的单位冷却强度低于缝隙集管，用于缝隙冷却后进一步降低钢板表面温度，保持钢板内部和表面的温度梯度。

- 3.4边部遮蔽装置 Edge mask device

在冷却过程中，钢板边部容易产生过冷现象，为实现对钢板宽度方向上的均匀冷却，采用边部遮蔽装置对钢板边部过冷区域进行控制。

- 3.5挡水辊装置 Pinch roll device

由于上集管冷却水不能快速及时排出钢板上表面，大量的冷却水沿钢板表面溢流堆积，与钢板表面形成较为强烈的换热不均。增设挡水辊装置可有效限制残余冷却水的无序流动，减缓冷却不均现象的产生。

- 3.6侧喷、中喷装置 Side spray and intermediate spray devices

侧喷辅助装置布置在冷却区内的辊道外侧，中喷装置布置在冷却单元区的入口、出口和冷却区中间位置。通过高压水，清除钢板上表面的残余冷却水，以提高冷却效率和改善冷却均匀性。

- 3.7压缩空气吹扫装置 Compressed air blow device

压缩空气吹扫辅助装置布置在冷却区的入口和出口。

- 3.8移动框架 Travelling framework

为满足不同厚度规格钢板的冷却工艺需求，超快冷上集管框架竖直方向可通过升降丝杠和液压系统进行上、下调整。

- 3.9工艺冷却水循环系统 Process cooling water circulation system

超快速冷却装置的供水系统由供水泵、管路、分流集水管、手动开闭阀、流量计、流量快速调节开闭阀、旁通阀、测温测压装置等组成。供水泵提供恒压冷却水经由供水管路送到分流集水管。

- 3.10冷却塔 Cooling tower

冷却塔是调节冷却水温度的重要装置。冷却塔系统由换热设备、冷却风机、钢结构、管道及其他相关设施组成。

- 结构形式及基本参数

4.1结构形式

超快冷为在线通过式快速冷却设备。结构形式包括缝隙集管布置于超快速冷却区的入口位置、高密快冷集管在缝隙集管之后依次上下对称布置。

图1  精简机组结构主视图简图1

图2  精简机组结构俯视图简图2

4.2基本参数

- 4.2.1  产品基本参数：

来料规格：厚度4 mm-350 mm，宽度：800 mm-5500 mm，长度：2000 mm-200000 mm；

来料温度：600℃～1100℃；

成品速度：0.3-4 m/s；

框架形式：升降框架；

集管形式：箱体式；

- 4.2.2  冷却机组参数：

- 表1  在线快速冷却类型及参数

| 超快冷型号 | 产品厚度 | 产品宽度 | 产品长度 | 辊道速度 | 流量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ-CKL-(1500-3500) | 3mm-20mm | 900mm-3500mm | 3m-200m | 0.3-4m/s | 0m3/h-11000m³/h |
| ZHB-CKL-(2500-3800) | 5mm-150mm | 900mm-3800mm | 3m-80m | 0.3-4m/s | 0m3/h-11000m³/h |
| KHB-CKL-(4100-5500) | 6mm-300mm | 1200mm-5500mm | 3m-60m | 0.3-4m/s | 0m3/h-18000m³/h |

LJ：炉卷

CKL：超快冷

ZHB：中厚板

KHB：宽厚板

1500mm、2500mm、2800mm、3500mm、3800mm、4200mm、5000mm、5500mm：集管宽度规格

- 技术要求

- 5.1 一般要求

5.1.1  型材件材料应符合GB/T 700-2006的规定。

5.1.2  焊接件应符合GB/T 37400.3-2019的规定。

5.1.3  切削加工件应符合GB/T 37400.9-2019的规定。

5.1.4  各个水路配管的要求应符合JB/T 5000.11-2007的规定。

5.1.5  设备非加工的外表面应进行防护，涂装质量应符合GB/T 37400.12-2019的规定。

5.1.5  标牌型式与尺寸应符合GB/T 13306-2011的规定。

5.1.6  包装应符合GB/T 37400.13-2019的规定。

5.1.7  电气系统应符合GB/T 3797-2016、GB/T 5226.1-2019、GB50058-2014的规定。

5.1.8  液压系统应符合GB/T 3766-2015的规定。

5.1.9  高压胶管总成及中间接头组件应符合GB/T 2351-2005相关规定。

5.1.10 电气设备的通用技术条件应符合GB 5226.1-2008的规定。

5.1.11 设备装配应符合JB/T5000.10-2007的规定

5.2 主要零部件的要求

5.2.1  主要零部件的材料

主要零部件的材料见表2。

表2  主要零件材料表

| 主要零件名称 | 推荐材料牌号 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 高密集管 | 0Cr18Ni19 | GB/T 1220-1992 |
| 缝隙集管 | 0Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220-1992 |
| 挡水辊 | 35#（不锈钢堆焊） | - JB/T 699-1999 |
| 升降框架 | Q235A | GB/T700-2006 |
| 辊道架 | Q235A | GB/T700-2006 |
| 侧喷装置 | 0Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220-1992 |

5.2.2 主要件要求

5.2.2.1高密集管与缝隙集管焊接采用气密性焊，焊接要求按5.2.4焊接要求规定加工制造，焊后检验按5.2.4.11焊接检验。

5.2.2.2高密集管与缝隙集管外接供水管按5.2.5配管要求。

5.2.2.3高密集管, 缝隙集管主要外形尺寸见图3、图4。

5.2.2.4 供水水压0.1-0.8 MPa。

图3  高密集管主要外形尺寸

图4  缝隙集管主要外形尺寸

5.2.2.5 升降框架与升降机构装配时要求按5.2.3 活动部件装配技术要求验收。

5.2.2.6升降框架与升降机构整体框架焊接时按焊接要求按5.2.4焊接要求规定加工制造。

5.2.2.7升降框架与升降机构外主要外形尺寸见图5、图6

图5  升降框架主要外形尺寸

图6  升降机构主要外形尺寸

5.2.2.8 辊道架焊接时按焊接要求按5.2.4焊接要求规定加工制造。

5.2.2.9 辊道架主要外形尺寸见下图

图7  辊道架主要外形尺寸

5.2.3 活动部件装配技术要求

- 5.2.3.1待装配的零，部件应符合图样的规定，并经检验合格后，方可进行装配；所有的外购配套件应有供货厂家的检验合格证，符合质量要求，其性能、型号和规格符合图样的要求。

5.2.3.2装配过程中的机械加工工序应符合JB/T500.9的有关规定;焊接工序应符合JB/T500.3有关规定。

5.2.3.3装配过程中零件不允许磕碰、划伤和锈蚀。

5.2.3.4输送介质的孔要进入的部位要先涂底漆和面漆。油漆未干的零、部件不得进行装配。

5.2.3.4机座、机身等机器的基础件，装配时应校正水平（或垂直）。其校正精度，对结构简单、精度底的机器不低于0.2mm/m;对结构复杂、精度高的机器不低于0.1mm/m。

5.2.3.5螺钉、螺栓和螺母紧固是严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。

5.2.3.6所有螺栓、螺钉，管接头，堵塞装配时应涂上螺纹锁固胶。堵塞装入后不得有外露部分存在。所各结合面螺栓应采用高强度连接螺栓（螺钉）（8.8级或以上级别）应按表3规定的预紧力矩拧紧，并按图样的防松措施进行施工。

表3  各结合面螺栓（螺钉）预紧力矩

| 螺栓直径d/mm | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预紧力矩 M/ （N·m） | 35 | 61 | 149 | 290 | 500 | 1004 | 1749 |

5.2.3.7装配部件的形位公差

5.2.3.7.1本形位公差是指装配部件被测要素的未注形位公差，主参数L≤1000mm见表4，主参数L＞1000～10000mm见表5。

5.2.3.7.2形位公差主参数是指装配时相关部件被测要素的长度尺寸。

5.2.3.7.3相关技术文件中未注明形位公差时，一般使用公差等级中的m等级，如与m等级不相符的形位公差要求时，应在所属产品图样或检验大纲中注明。

表4  装配部件的未注形位公差（L≤1000mm）

| 特性 | 公差等级 |  |  |  | 特性 | 公差等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sf | f | m | g |  | sf | f | m | g |
| 平面度公差 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 倾斜度 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 平行度公差 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 水平度 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 垂直度公差 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 同轴度 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |

表5  装配部件的未注形位公差（L＞1000～10000mm）

| 主参数L |  | ＞1000～1600 | ＞1600～2500 | ＞2500～4000 | ＞4000～6300 | ＞6300～10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差等级 | Sf(0.05mm/m) | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.35 |
|  | f(0.10mm/m) | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.70 |
|  | m(0.20mm/m) | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.88 | 1.40 |
|  | g(0.50mm/m) | 0.80 | 1.06 | 1.40 | 2.20 | 3.50 |
| 注：表5的特性适用于表6. |  |  |  |  |  |  |

5.2.4 焊接要求

5.2.4.1焊接件的制造应符合设计图样、工艺文件和本标准的规定，图样上的焊缝符号的标准方法，应符合GB/T324的有关规定。

5.2.4.2用于制造焊接材料的使用及管理须符合《焊接材料质量管理过程》（JB/T3223）的规定。

5.2.4.3焊接件涂装前要进行表面除锈处理，质量须符合JB/T5000.12的规定。

5.2.4.4焊接材料连接应符合GB/T 37400.3-2000《重型机械通用技术条件  第3部分：焊接件》要求。

5.2.4.5对接焊缝的剖口形式应根据GB/T985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》和GB/T986-1988《埋弧焊焊接接头的基本型式和尺寸》的规定选用。

5.2.4.6各种钢材在划线前，其公差不符合下表规定者，均须矫正以达到要求的公差，钢板局部的平面度不需要超过表6的规定。

表6

| 1000长度内平面度允许值ʃ | 测量工具 | 简图 |
| --- | --- | --- |
| 厚度δ≤14，ʃ≤2 | 1000长平尺 |  |
| 厚度δ＞14，ʃ≤1 |  |  |

5.2.4.7型钢在划线前各种变形超过表7规定时须经矫正后可划线，且局部波状及平面度在每1000mm长度内不超过2mm

表7

| 角钢 | 全长直线度ʃ≤1.5L/1000 |  | 角钢 | 翼缘板宽倾斜不成90°按翼缘板宽（B）计算；ʃ≤B/100，但不大于1.5（不等边角钢按宽翼缘板宽度计算） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽钢与工字钢挠度 | 全长直线度ʃ≤1.5L/1000 |  | 槽钢与工字钢歪扭 | 腿宽倾斜ʃ≤B/100 |  |
| 槽钢与工字钢歪扭 | 歪扭 当L≤10000时:ʃ≤3 当L＞10000时：ʃ≤5 |  |  |  |  |

5.2.4.8焊工应经过专门培训，合格后才能担任焊接工作或者按照GB/T 15169、GB/T 19805的要求经企业或第三方考试合格。

5.2.4.9焊接拱结构件加工余量应符合表8的规定

表8  焊接拱结构件加工余量

| 公称尺寸 | 余量 | 公称尺寸 | 余量 | 公称尺寸 | 余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤250 | 3～4 | ＞2000～4000 | 8～12 | ＞10000～12000 | 20～22 |
| ＞250～800 | 4～6 | ＞4000～7000 | 12～16 | ＞12000～25000 | 22～26 |
| ＞800～2000 | 6～8 | ＞7000～10000 | 16～20 |  |  |

5.2.4.10焊接接头及坡口型式与尺寸应符合GB/T985.1-2008与GB/T986-1988的规定。在保证焊缝有效厚度及焊接质量的前提下，制造厂可按焊接方法的不同采用与图样不同的坡口形式

5.2.4.11焊接检验

5.2.4.11.1制造厂应提供焊接件的检验报告及合格证。

5.2.4.11.2盛水试漏、液压试验、气密性试验、煤油渗漏试验可参照《钢制焊接常压容器》（JB/T47351997）中相关规定执行。

5.2.4.11.3焊缝超声波探伤应符合《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T11345-2013）的规定。

5.2.4.11.4焊缝射线探伤应符合GB/T3323-2005的规定。

5.2.4.11.5焊缝表面此份探伤应符合《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》（JB/T6061-2007）的规定。

5.2.4.11.6需要进行力学性能试验的焊缝，应在图样或订货技术要求中注明。焊缝的力学性能试验种类、式样尺寸按《焊接接头  机械性能试验取样方法》（GB/T2649-1989）、《焊接接头   冲击试验方法》（GB/T2650-1989）、《焊接接头  拉伸试验方法》（GB/T2651-2008）、《焊缝及熔敷  金属拉伸试验方法》（GB/T2652-1989）、《焊接接头  弯曲及压扁试验方法》（GB/T2653-1989）、《焊接接头及对焊  金属硬度试验方法》（GB/T2654-1989）的规定执行。试样焊后与工件经过相同的热处理并预先经过外观无损探伤检查。

5.2.5 配管要求

5.2.5.1管材、零部件配管前应检查关注的管径、材质及壁厚。外购的材料和零部件，应符合JB/T5000.1-2007的有关规定。制造厂自制的零部件，应经质量检验部门检验合格后方可装配。

5.2.5.2管子应用锯切割，也可以适用砂轮切割，但不允许使用火焰切割。

5.2.5.3装配前所有管子应去除管端飞边、毛刺并倒角。用压缩空气或其他方法清除管子内壁附着的杂物及浮绣。不锈钢管路的制作与碳钢管路的制作应隔离，不锈钢防止管路受到污染。管子下料时，应考虑留有足够的余量，便于弯曲夹持，调整补偿。

5.2.5.4安装接头时要注意螺纹的清洁、润滑以及制造厂的装配说明。安装不锈钢接头时，螺纹及接头锁紧螺母的接触面要涂上足够的润滑剂，以防止接头锁死。

5.2.5.5使用有两种不同材料制成的法兰，留在管子上的部分（法兰和焊缝金属）出于酸洗的原因必须与管子的材料相同。酸洗过程之前可以拆卸下来的所有管路元件（法兰等）均可用表面处理过的（镀锌、镀铬、镀镍等）钢制成。

5.2.5.6管螺纹加工应分别符合GB/T7306.1-2000、GB/T7306.2-2000、GB/T7307-2001和GB/T12716-2011规定。

5.2.5.7用于固定管夹、支座等部件的机体表面应平直，不影响管路整齐排列，否则应修整。预制完成的管路在储运过程中应防止磕碰、踩压和弯曲变形。

5.2.5.8在机体上排列的各种管路应相互不干涉，有便于拆装。同平面交叉的管路不得接触。

5.2.5.9装配前，所以钢管（包括预制成型管路）都要进行酸洗、中和、清洗吹干及防锈处理。焊后的不锈钢管只清洗，不防锈。镀锌管、不锈钢管及铜管不酸洗，不防锈。酸洗应按JB/T5000.12-2007的规定。为了不是防锈漆产生化学分解，在酸洗磷化处理48h后，外表面才可涂防锈漆，磷化膜的重量应保证包装、涂装前不生锈。涂装应符合JB/T5000.12-2007有关规定。

5.2.5.10装配时，对管夹、支座、法兰及接头等用螺纹连接固定的部位要拧紧，防止松动。对于压力大于或等于16MPa的液压管路应使用端面带有弹性密封件的连接件。

5.2.5.11密封及耐压试验

5.2.5.11.1预制完成的管子焊接部位都要进行耐压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压10min，应无泄漏及其他异常现象发生。试验完成的管子应做标记。

5.2.5.11.2对气压系统管路，以工作压力的1.15倍进行压力试验，保压10min，应无泄漏。

5.2.5.11.3液压及工业用水系统管路试验压力应符合表9要求。保压10min，应无泄漏。

表9  管路试验压力表

MPa

| 系统工作压力PS | ＞16.0 | 16.0～31.5 | ＞31.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验压力 | 1.50PS | 1.25PS | 1.15PS |

5.2.5.11.4固定管件用的支架、管夹等，若图样中未规定布置方式，管子外径大于25mm时两个固定点的间距不得超过表10中给出的数值。在可以松开的连接件和弯路附近亦应加装固定件。具体位置可按实际需要调整。

表10  管路固定间距表

| 管子外径∅,mm | ＞25～38 | ＞38～89 | ＞89 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大间距，m | 1.5 | 2.5 | 3.0 |

5.2.6 气动系统

5.2.6.1气动系统应符合ISO1219-2《流动传动系统和元件  图形符号和回路用图  第2部分：回路图》的回路图。该回路图反映系统设计，标识元件并满足第2章的要求。

5.2.6.2气动系统运行和功能的技术规范，其中包括：工作压力范围；工作温度范围；所使用流体的类型；循环速率；负载循环特性；元件的使用寿命；动作顺序润滑；起吊要求；应急和安全性的要求；油漆和防护涂料的详细要求。

5.2.6.3气动系统的设计、制造和调整，应使冲击压力和增压压力减至最低。冲击压力和增压压力不应引起危险

5.2.6.4气动使用现场技术要求

5.2.6.4.1设备的环境温度范围

5.2.6.4.2设备的环境湿度范围

5.2.6.4.3可用的公共设施，例如：电、水及废物的处理

5.2.6.4.4对电气线路的保护

5.2.6.4.5压缩空气的压力、流动能力、湿度和清洁度

5.2.6.5气动阀安装时不宜依靠气动管路来支撑。装拆时，宜尽量不扰动管路。要容易靠近，便于装卸、维修和调整。重力、冲击和振动对阀的影响，尽量减小可能由此引起的偏离。留有足够的空间，以便安放螺栓和（或）使用扳手以及连接电器线路。

5.2.7 安全与防护

5.2.7.1生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。

5.2.7.2若操作人员经常变换工作位置，则必须在生产设备上配置安全走板。安全走板的宽度应不小于500mm。

5.2.7.3若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。设计梯子、钢平台和防护栏杆，按《固定式钢直梯安全技术条件》（GB/T4053.1-2009）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB/T4053.2-2009）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB/T4053.3-2009）、《固定式工业钢平台》（GB/T4053.4-2009）执行。

5.2.7.4生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。

5.2.7.5需要进行检查和维修的部位，必须能处于安全状态。需要定期更换的部件，必须保证其装配和拆卸没有危险。

5.2.7.6人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。

5.2.7.7对操作人在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。

5.2.7.8对运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。

5.2.7.9若可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须配置限速、防坠落、或防逆转装置。

5.2.7.10生产设备易发生危险的部位必须有安全标注。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合《安全色》（GB2893）、《安全标志》（GB2894）、《起重机械危险部位与标志》（GB15052）等标准规定。

5.2.7.11在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、储存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。

6  验收

6.1现场调试验收标准按照表11所示内容进行：

表11 调试验收数据标准

| 序号 | 检验项目 | 标准要求(单位：mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊道标高差 | ＜±0.5 |  |
| 2 | 辊道平行度 | ≤0.1 |  |
| 3 | 上下辊道中心线垂直度偏差 | ＜1 |  |
| 4 | A区辊缝值偏差 | ＜0.5 |  |
| 5 | B区辊缝值偏差 | ＜1 |  |
| 6 | A区前两根上压辊比其余辊缝低 | 0.5-2 |  |
| 7 | 移动框架导向轮与立柱间隙 | ≤1 |  |
| 8 | 上、下缝隙集管安装要求严格垂直对齐 | ＜2 |  |
| 9 | 缝隙集管与前后辊道严格平行,所有缝隙集管传动侧、非传动侧两侧偏差 | ＜1.5 |  |
| 10 | 缝隙集管缝隙值要求 | 2±0.05 | 1.95--2.05之间 配备标准标定塞尺 |

7  标志、包装、贮存和运输

7.1  标志

冷却机组应在明显位置固定产品铭牌,标志应符合GB/T 13306的规定,其内容至少应包括：

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 制造厂名称；

- 设计单位名称；

- 出厂编号及日期。

- 商标

7.2  包装

7.2.1  冷却机组的防锈包装应符合GB/T 4879的规定。

7.2.2  冷却机组的包装，应符合GB/T 37400.13的规定。

7.2.3  包装箱标记和内容如下：

- 收货单位名称和地址；

- 发货单位名称和地址；

- 包装标志应符合GB/T 191的规定；

- 毛重和净重；

- 外形尺寸。

7.3  运输

7.3.1  运输过程中要求防雨。

7.3.2  运输过程中不得有机械碰撞和强烈振动。

7.3.3  不得与腐蚀物品混运。

7.4  贮存

7.4.1  产品装箱后应放置在平坦的场地上，要使枕块和底面完全接触，并保持空气清洁、干燥。如露天存放时，必须有防雨的设施。

8 保证期

在用户按照使用说明书的规定，正确的使用与存放产品的情况下，制造厂应保证产品在使用1年内，但至制造厂启运的日期不超过1.5年时间内，能良好的运行。如在此规定时间内产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应无偿为用户修理、更换零件或产品。