ICS  xxxxx

CCS  xxxxx

JB

中华人民共和国机械行业标准

钢丝缠绕式冷等静压机

Wire-wound cold isostatic press

（征求意见稿）

JB/T 7348-202X

代替：JB/T 7348-2005

- 202X-XX-XX发布                                202X-XX-XX实施

XXXXXXX  发布

- 目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型式与基本参数	2

4.1  型式	2

4.2  基本参数	2

5  型号与标记	3

5.1  型号	3

5.2  标记	4

6  技术要求	4

6.1  一般要求	4

6.2  其它	4

6.3  主要零、部件要求	4

6.4  配套系统要求	6

6.5  装配要求	6

7  安全装置要求	6

8  试验方法	7

8.1  耐压试验	7

8.2  性能试验	7

9  检验规则	7

9.1  无损检测	7

9.2  扁钢丝焊接强度检验	7

9.3  检验项目	7

9.4  出厂检验	7

9.5  定期检验	7

10  标志、包装、运输和贮存	7

10.1  标志	7

10.2  包装	8

10.3  运输和贮存	8

前  言

本标准是对JB/T 7348-2005《钢丝缠绕式冷等静压机》的修订。

本标准与JB/T 7348-2005相比，主要变化如下：

——按GB/T 1.1—2020给出的规则调整了标准的结构和格式；

——更改了钢丝缠绕式冷等静压机英文名称；

——更改了压机的型式图；

——增加了术语和定义；

——删除了压机的结构；

——更改了钢丝缠绕式冷等静压机参数范围；

——更改了技术要求内容；

——更改了随机提供的技术文件内容；

——更改了爆破片的爆破值压力范围；

——更改了出厂检验要求；

——更改了压机整机试验的有关要求及压力降的指标。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC 409）归口。

本标准起草单位：四川航空工业川西机器有限责任公司。

本标准的主要起草人：

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 7348-1994、JB/T 7348-2005

- 钢丝缠绕式冷等静压机

范围

- 本文件规定了钢丝缠绕式冷等静压机（以下简称压机）的术语和定义、型式与基本参数、型号与标记、技术要求、安全装置要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

- 本标准适用于工作压力不大于450MPa的压机的制造与订货等。

规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢

- GB/T 1220  不锈钢棒

- GB/T 3077  合金结构钢

- GB/T 3766  液压传动、系统及其元件的通用规则和安全要求

- GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电子设备 第1部分 通用技术条件

- GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

- GB/T 10561  钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法

- GB 19517  国家电气设备安全技术规范

- GB/T 37400.11  重型机械通用技术条件  第11部分：配管

- GB/T 37400.12  重型机械通用技术条件  第12部分：涂装

- GB/T 37400.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

- GJB 2608A  航空用结构钢厚壁无缝钢管规范

- NB/T 47008  承压设备用碳素钢和合金钢锻件

- NB/T 47013.3  承压设备无损检测   第 3部分:超声检测

- NB/T 47013.4  承压设备无损检测   第 4部分:磁粉检测

- YB/T 4295  承压机械设备缠绕用扁钢丝

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 缠绕缸体  wire-wound  vessel

- 由超高压芯筒、法兰等经预应力钢丝缠绕后组成的部件，用于承受压机工作时的径向压力。

- 3.2

- 缠绕机架  wire-wound frame

    - 由立柱、半圆梁等经预应力钢丝缠绕后组成的部件，用于承受压机工作时的轴向压力。

- 3.3

- 有效缸径  effective vessel diameter

指缠绕缸体的内直径最小值。

- 3.4

- 有效高度  effective vessel height

指上端盖下降到位、下端盖提升到位时两端盖（含端盖上装配的零部件）之间的最小距离。

- 3.5

- 工作压力  operating pressure

在正常工作情况下，容器顶部可能达到的最高压力。

型式与基本参数

4.1  型式

压机的型式见图1。

说明：

1—主机系统；2—液压系统；3—电气系统;4—半圆梁；5—上端盖；6—超高压芯筒；7—扁钢丝；8—立柱；

9—下端盖；10—增压器超高压缸。

图1

4.2  基本参数

压机的工作压力、有效缸径与有效高度按表1的规定。

表1

| - 有效缸径φD - （mm） | - 有效高度H（mm） |  |  |  |  |  |  | - 工作压力P - (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1500 | - 2000 | - 2500 | - 3000 | - 4000 | - 5000 | - 6000 |  |
| - 320 |  |  |  | - － | - － | - － | - － | - 300、450 |
| - 420 |  |  |  | - － | - － | - － | - － | - 250、300、450 |
| - 500 |  |  |  | - － | - － | - － | - － | - 200、250、300、450 |
| - 630 |  | - 商 |  |  | - － | - － | - － |  |
| - 710 |  |  |  |  |  | - － | - － | - 160、200、250、300、450 |
| - 830 |  |  | - 品 |  |  | - － | - － |  |
| - 1000 | - － |  |  |  |  |  | - － |  |
| - 1250 | - － | - － |  | - 规 |  |  | - － |  |
| - 1500 | - － | - － |  |  |  |  | - － | - 160、200、250、300 |
| - 1650 | - － | - － |  |  | - 格 |  | - － |  |
| - 2150 | - － | - － |  |  |  |  |  |  |
| - 2500 | - － | - － | - － |  |  |  |  | - 160、200 |
| - 3000 | - － | - － | - － |  |  |  |  |  |

型号与标记

5.1  型号

LDJ ×××× / ××××－××× ××

介质

工作压力，单位为兆帕(MPa)

有效高度，单位为毫米（mm）

有效缸径，单位为毫米（mm）

“冷等静”三字汉语拼音缩写

- 注1：介质根据压机的实际使用情况（单介质或双介质）表示为“S”或“YS”、“YY”、“SS”。

- 注2: 介质符号“Y”表示抗磨液压油介质、“S”表示软化水+防锈剂介质。

- 注3：压机中为单一油介质时，符号“Y”不标注。

5.2  标记

示例：

有效缸径为320mm，有效高度为1500mm，工作压力为300MPa，油水双介质的钢丝缠绕式冷等静压机标记为：

冷等静压机  LDJ320/1500—300YS  JB/T7348-202X

技术要求

6.1  一般要求

压机一般要求如下：

- ——电气系统符合GB5226.1和GB19517的规定；

- ——液压系统符合GB/T3766规定；

- ——压机的配管符合JB/T 5000.11的规定；

- ——压机的涂装符合JB/T 5000.12的规定；

- ——压机的包装符合JB/T 5000.13的规定。

6.2  其它

压机的操作平台或地坑盖板采用花纹钢板，平台周围栏杆高度不低于1200mm。

6.3  主要零、部件要求

6.3.1  超高压芯筒、上端盖、下端盖、增压器超高压缸

6.3.1.1  采用锻件制造，锻造比≥3，锻造缺陷不允许补焊。

- 6.3.1.2  材料化学成分要求按表2的规定。

表2                                 单位为质量分数

| - 牌号 | - C | - Si | - Mn | - Cr | - Ni | - Mo | - V | - S | - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 22CrNi4MoV | - 0.16～0.25 | - 0.15～0.35 | - 0.20～0.50 | - 1.40～2.00 | - 3.25～4.00 | - 0.40～0.40 | - 0.04～0.08 | - ≤0.015 | - ≤0.015 |
| - 34CrNi3MoV | - 0.30～0.40 | - 0.17～0.37 | - 0.50～0.80 | - 1.20～1.50 | - 3.00～3.50 | - 0.25～0.40 | - 0.10～0.20 | - － | - － |

6.3.1.3  材料热处理后力学性能应符合表3的规定。

表3

| - 牌号 | - Rm/(MPa) | - ReL/(MPa) | - A/(％) | - Z/(％) | - KV2/(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 22CrNi4MoV | - ≥980 | - ≥880 | - ≥12 | - ≥45 | - ≥41 |
| - 34CrNi3MoV | - ≥980 | - ≥880 | - ≥14 | - ≥41 | - ≥41 |

- 6.3.1.4  超高压芯筒内工作面的圆柱度为0.1mm，表面粗糙度Ra≤ 1.6um。

- 6.3.1.5  金相试验要求：晶粒度为5级或5级以上，按GB/T6394检查；氧化物、硫化物分别小于2级，总和不大于3.5级，非金属夹杂物按GB/T10561检查；低倍试样中心疏松和一般疏松不大于2级，偏析小于1.5级。

- 6.3.1.6  增压器超高压缸内工作面表面粗糙度Ra≤0.8um，且尺寸精度不低于8级。

- 6.3.1.7  爆破片必须由取得国家压力容器安全监察主管机构颁发的生产许可证的单位制造。

6.3.2  立柱、半圆梁

- 6.3.2.1  35CrMo锻件符合NB/T47008中Ⅳ级要求，锻造缺陷不允许补焊。

- 6.3.2.2  45号钢符合GB/T699材料标准。

6.3.2.3  材料热处理后的力学性能按表4的规定。

表4

| - 牌号 | - Rm/(MPa) | - ReL/(MPa) | - A/(％) | - KV2/(J) | - KU2/(J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 35CrMo | - ≥670 | - ≥480 | - ≥15 | - ≥41 | - － |
| - 45 | - ≥570 | - ≥280 | - ≥15 | - － | - ≥31 |
| - 注：KV2指夏比（V型缺口）冲击吸收能量。 - KU2指夏比（U型缺口）冲击吸收能量。 |  |  |  |  |  |

6.3.3  扁钢丝

6.3.3.1  材质为65Mn,截面尺寸：（1.5±0.03）mm×（6±0.08）mm。

6.3.3.2  扁钢丝交货状态：WUF（低松弛扁钢丝）。

6.3.3.3  符合YB/T4295的规定。

6.3.3.4  扁钢丝焊接接头强度应≥1080MPa。

6.3.4  高压螺管

高压螺管所用材料30CrMnSiA应符合GJB2608A的规定。

6.3.5  高压阀体及高压接头

高压阀体及高压接头中的主要件所用的材料，应根据使用情况选用，符合GB/T 3077或GB/T 1220

的规定。

6.3.6  缠绕缸体和缠绕机架

6.3.6.1  采用预应力钢丝缠绕结构。

6.3.6.2  不允许焊接（扁钢丝、蒙皮除外）。

6.3.6.3  缠绕过程中同一钢丝层内不允许出现超过2个以上的钢丝焊接接头。

6.3.6.4  保护层中不允许有钢丝焊接接头存在。

6.4  配套系统要求

6.4.1  液压系统

6.4.1.1   高压管路系统凡连接处应设置减压泄漏通道，其连接螺纹的精度不低于6H/6h，牙侧表面粗糙度Ra≤1.6μm。

6.4.1.2   液压系统配置压力表、压力传感器、安全阀、爆破阀等。

6.4.2  电气系统

6.4.2.1  具有自动补压功能。

6.4.2.2  具有自动和手动卸压功能。

6.4.2.3  压力、温度、时间参数可设定，并能自动控制。

6.5  装配要求

压机装配要求如下：

——导轨座单轨水平度公差为0.30/1000，两轨同一水平度公差为0.40/1000，两轨间侧面平行度

公差为0.50/1000。

——缠绕机架横截面几何中心与缠绕缸体轴线的重合度要求按表5的规定。

——缠绕机架承压面与上端盖和下端盖间隙差要求按表5的规定。

表5                                   单位毫米

| - 缸径D | - 重合度 | - 间隙差 |
| --- | --- | --- |
| - D≤Φ630 | - ≤Φ2 | - ≤0.15 |
| - Φ630＜D≤Φ1250 | - ≤Φ4 | - ≤0.25 |
| - Φ1250＜D≤Φ2500 | - ≤Φ6 | - ≤0.5 |
| - Φ2500＜D≤Φ3000 | - ≤Φ8 | - ≤0.8 |

安全装置要求

7.1  压机具有压力、温度超上限报警及超极限停机功能。

7.2  压机具有断电卸压功能。

7.3  压机加压过程中，机架移进双到位发讯开关同时断开时，自动停止加压并卸压。

7.4  压机设置急停按钮。

7.5  上端盖设置一处紧急卸压口。

7.6  液压系统设置爆破阀、手动卸压阀。

7.7  压机移动部件设置行程开关检测动作位置。

试验方法

8.1  耐压试验

8.1.1  按工作压力的1.10～1.15倍对压机做耐压试验，保压2min，压力降不得大于规定压力的3％，加压用介质温度不大于60℃，零件不应有损坏现象。对缠绕缸体和缠绕机架进行复验，符合图样规定值。

8.1.2  高压螺管、高压接头、高压阀体应按工作压力的1.15 倍进行耐压试验。

8.1.3  爆破阀进行爆破压力试验，爆破片按工作压力的1.03～1.1倍对压机做爆破试验。

8.2  性能试验

压机在工作压力±5MPa进行性能试验，保压5min，压力降不得大于工作压力的5％，加压用介质温度不大于60℃，试验过程中无明显泄漏和异常响声，各元件无可见的异常变形。

检验规则

9.1  无损检测

9.1.1  超高压芯筒、上端盖、下端盖的超声检测应符合NB/T47013.3中Ⅰ级的要求。

9.1.2  立柱、半圆梁的超声检测应符合NB/T47013.3中Ⅱ级的要求。

9.1.3  高压螺管无损检测应符合NB/T47013.3和NB/T47013.4中Ⅰ级的要求。

9.1.4  高压阀体及高压接头无损检测应符合NB/T47013.3和NB/T47013.4中Ⅰ级的要求。

9.2  扁钢丝焊接强度检测

扁钢丝焊接接头的强度应采用在线检测方式，焊接接头强度应≥1080MPa。

9.3  检验项目

检验项目按第6章和9.1及9.2的规定进行。

9.4  出厂检验

压机应经制造单位质量检验部门检验合格并出具产品质量证明书。

9.5  定期检验

压机自交付用户之日起，在正常操作和维护情况下，工作2年后，需每年定期进行一次缠绕缸体及机架预紧检验，未经定期检验或检验不合格不应继续使用。

标志、包装、运输和贮存

10.1  标志

压机应在显著位置固定产品铭牌，其主要内容有：

——制造单位；

——压机型号；

——名称；

——主要参数；

——出厂编号和出厂年月。

10.2  包装

10.2.1  压机的包装应符合JB/T 5000.13的规定。

10.2.2  随机提供的技术文件应包含以下内容：

——产品质量证明书；

——产品说明书；

——产品安装调试手册、操作手册、维修手册、图样手册；

——装箱清单、交货清单；

10.3  运输与贮存

压机在运输中，不得有雨淋、倒置、叠放，不可放于阳光下暴晒，不应存放于潮湿处。

_________________________________