ICS 77.180

H 94

备案号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

金属带材热轧地下卷取机

快换液压式精密卷筒

Metal strip hot rolling down coiler

quick change hydraulic type exactitude mandrel

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 结构型式	4

5 主要技术性能参数	5

6 型号与标记	5

7 技术要求	6

8 试验方法	11

9 检验规则	13

10 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	14

附　录　A  （规范性附录） 卷筒检验记录	16

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本标准起草单位：湖南科美达重工有限公司、中国重型机械研究院股份公司。

本标准主要起草人：胡世标、邓立群、陈勇彪 、唐衡意、尹腾飞、谭桦、袁玉琴、吴久福、吴量、夏娟

本标准为首次发布。

金属带材热轧地下卷取机  快换液压式精密卷筒

- 范围

本标准规定了快换液压式热轧地下卷取机精密卷筒的型式、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。

本标准适用于金属带材热轧地下卷取机  快换液压式精密卷筒（以下简称卷筒）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 3077 合金结构钢

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1958 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定

GB/T 4338  金属材料 高温拉伸试验方法

GB/T 13288.3  涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第3部分:ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 显微镜调焦法

GB/T 15622  液压缸试验方法

JB/T 5000.1  重型机械通用技术条件  第1部分：产品检验

JB/T 5000.8  重型机械通用技术条件  第8部分：锻件

JB/T 5000.10  重型机械通用技术条件  第10部分：装配

JB/T 5000.12  重型机械通用技术条件  第10部分：涂装

JB/T 5000.13  重型机械通用技术条件  第13部分：包装

JB/T 5000.15  重型机械通用技术条件  第15部分：锻钢件无损探伤

JB/T 6040 工程机械 螺栓拧紧力矩检验方法

JB/T 6396 大型合金结构钢 技术条件

JB/T 10205 液压缸

- 术语和定义

  - 卷取机 Coiler

位于金属带材生产线的出口段，借助助卷或钳口装置，通过卷筒的胀紧和旋转将带材卷取成卷，缩小时借助卸卷小车卸卷的设备。

卷筒 Mandrel

通过胀缩和旋转运动，用来实现带材的卷取或开卷，是开卷机和卷取机的重要组件。

空心轴 Mandrel body

承受卷取带钢的张力及钢卷重量的零件,是卷筒胀缩和旋转的主要零件。

扇形板 Segment

由多块扇形的板块组成卷筒的外圆，并通过径向运动，以实现卷筒的胀缩。

芯轴 Spreader bar

卷筒空心轴内与胀缩油缸活塞杆相连，传递胀缩油缸拉推力至柱塞与连杆以实现卷筒胀缩的零件。

延伸轴 Shaft for mandrel extension

通过空心轴前端止口定位相连接，用于卷筒外部辅助支撑。

柱塞 Wedge

在负载工作时，其斜面与芯轴斜面接触，上平面与扇形板平面接触，用于传递径向压力的零件。

连杆 Link

连接芯轴与扇形板行成活动铰接，在卷筒胀缩过程拉着扇形板与柱塞体组件上平面相贴。

- 结构型式

  - 结构图

1—前部支承  2—干油润滑系统  3—扇形板  4—空心轴  5—芯轴  6—胀缩油缸

图1  卷筒结构图

  - 结构型式

- 卷筒采用连杆柱塞式结构，主要由前部支承、干油润滑系统、扇形板、空心轴、芯轴等组成。胀缩油缸向传动侧拉动芯轴，芯轴上的四棱锥面推动柱塞沿空心轴的孔向外顶开扇形板，使卷筒胀大。胀缩液压缸向操作侧推动芯轴时，可带动连杆拉着扇形板向里收缩，使卷筒缩小。

- 卷筒柱塞中装有压缩弹簧，在工作状态扇形板与柱塞并不直接接触，而是有0~4mm的间隙（理论上卷筒在最大圆和最小圆时间隙为0），这样有效减少了带头的冲击，在任一自由状态下，连杆都是拉住扇形板，使得连杆的运动与斜面机构运动之间不会产生干涉，连杆销轴不至于承受附加剪切力。

- 卷筒柱塞承受带材对卷筒的径向力，为了减少柱塞与芯轴、空心轴的摩擦以及增强柱塞的耐磨性，在其外表面堆焊铜。

- 主要技术性能参数

5.1 主要技术性能参数应符合表1的要求。

| 项目 | 规格 | 卷取速度m/s（max） | 适用 温度 ℃ | 卷取张力 N（max） | 带钢厚度mm | 带卷 宽度mm | 卷筒 正圆 mm | 胀缩 范围 mm | 钢卷 内径 mm | 带卷 外径 mm | 带卷 重量 T(max) | 润滑脂工作压力 | 胀缩油缸 缸径/杆径mm 工作压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 850 900 950 1000 | 16 | 500～780 | 60×103 | 1.5～16 | 650～920 | Φ752 | Φ722～Φ770 | Φ762 | Φ1200～ Φ1900 | 14 | 10-15 MPa | Φ320/Φ180 14 MPa |

表1 卷筒主要性能参数

- 型号与标记

  - 卷筒的型号

J       -      ×      ×

卷筒最大行程

卷筒最大胀径/最小缩径

卷筒正圆

卷筒规格

快换液压式精密卷筒

  - 卷筒的标记示例

- 快换液压式精密卷筒,规格950，正圆直径D0=752mm，最大胀径Dmax=770mm，最小缩径Dmin=722mm，卷筒最大行程73.86mm。标记为：J950-752×770/722×73.86　卷筒　　JB/T XXXX-XXXX.

- 技术要求

  - 主要零件的材料

    - 空心轴一般选用50CrMo。

    - 扇形板一般选用2Cr12NiWMoV。

    - 芯轴一般选用2Cr13。

    - 延伸轴一般选用45。

  - 锻件

    - 锻件应符合JB/T 5000.8的要求。

    - 空心轴、扇形板、芯轴、延伸轴的锻件超声波检测应符合JB/T 5000.15-2007的Ⅱ级规定质量等级划分规定Ⅱ级的要求。

  - 主要零件

    - 一般要求

零件加工表面不应有划痕、碰伤等损坏零件表面、影响使用性能及降低零件强度与寿命的缺陷。

    - 空心轴的技术要求见表2。

表2 空心轴技术要求

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 硬度 HB | 240~290 |
| 抗拉强度Rm MPa | 850~1100 |
| 屈服极限ReH MPa | ≥750 |
| 延伸率A ％ | ≥11 |
| 冲击吸收功AKV J | ＞27 |
| 超声检测 | 整个工件，按JB/T 5000.15-2007中II级的规定 |
| W1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| W1尺寸的公差带 | H8 |
| W1尺寸对基准A的对称度公差 mm | 0.05 |
| W2尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| W2尺寸的公差带 | H8 |
| W2尺寸对基准A的对称度公差 mm | 0.05 |
| L1尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L2尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| d1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| d1尺寸的公差带 | r8 |
| d2尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| d2尺寸的公差带 | h7 |
| d2尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| d3尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d3尺寸的公差带 | s6 |
| d3尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| d4尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d4尺寸的公差带 | f7 |
| d4尺寸对基准A的圆跳动公差 mm | 0.05 |
| D1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| D1尺寸的公差带 | H7 |
| D2尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| D2尺寸的公差带 | H7 |
| D2尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| D3尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| D3尺寸的公差带 | E9 |
| D3尺寸对基准A的圆跳动公差 mm | 0.05 |

    - 扇形板的技术要求见表3。

表3 扇形板技术要求

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 硬度 HB | 240~280 |
| 抗拉强度Rm MPa | 850~950 |
| 屈服极限ReH MPa | ≥600 |
| 延伸率A ％ | ≥14 |
| 冲击吸收功AKV J | ＞34 |
| 超声检测 | 整个工件，按JB/T 5000.15-2007中II级的规定 |
| W1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| W1尺寸的公差带 | e8 |
| W2尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| W2尺寸的公差带 | e8 |
| W2尺寸对基准A的对称度公差 mm | 0.05 |
| L1尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L2尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| H1尺寸的极限偏差 mm | +0.2 0 |
| H2尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| d1尺寸的极限偏差 mm | +0.2 0 |
| d1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| D1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| D1尺寸的极限偏差 mm | H7 |
| D1尺寸对基准A的垂直度公差 mm | 0.1 |

    - 芯轴的技术要求见表4。

表4 芯轴技术要求

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 硬度 HB | 240~280 |
| 抗拉强度Rm MPa | 800~950 |
| 屈服极限ReH MPa | ≥550 |
| 延伸率A ％ | ≥14 |
| 冲击吸收功AKV J | ＞27 |
| 超声检测 | 整个工件，按JB/T 5000.15-2007中II级的规定 |
| d1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d1尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| d2尺寸表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d2尺寸的公差带 | f7 |
| d2尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| d3尺寸的表面粗糙度Ra μm | 0.8 |
| d3尺寸的公差带 | h6 |
| d3尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| d4尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d4尺寸的公差带 | e7 |
| d4尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| L1尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L2尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L3尺寸的公差带 | j6 |
| L4尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L5尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| L6尺寸的公差带 | H7 |
| W1尺寸的极限偏差 mm | ±0.1 |
| W1尺寸对基准A的对称度公差 mm | 0.05 |
| H1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| H1尺寸的极限偏差 mm | ±0.02 |
| H1尺寸对基准A的倾斜度公差 mm | 0.05 |

    - 延伸轴技术要求见表5。

表5 延伸轴技术要求

| 项目 | 技术要求指标 |
| --- | --- |
| 硬度 HB | 219~269 |
| 超声检测 | 整个工件，按JB/T 5000.15-2007中II级的规定 |
| d1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| d1尺寸的公差带 | R6 |
| d1尺寸对基准B的垂直度公差 mm | 0.05 |
| d2尺的寸表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| d2尺寸的公差带 | f7 |
| d2尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| D1尺的寸表面粗糙度Ra μm | 1.6 |
| D1尺寸的公差带 | H8 |
| D1尺寸对基准A的同轴度公差 mm | 0.05 |
| H1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| H1尺寸的极限偏差 mm | +0.1 0 |
| W1尺寸的表面粗糙度Ra μm | 3.2 |
| W1尺寸的公差带 | H8 |
| L1尺寸的极限偏差 | ±0.1 |
| L2尺寸的公差带 | H7 |

  - 卷筒装配技术要求

    - 卷筒装配应符合JB/T 5000.10的要求。

    - 待装配的零部件，应符合图样的规定，并经检验合格后，方可进行装配；所有的外购配套件应有供货厂家的检验合格证，符合质量要求，其性能、型号和规格符合图样的要求。

    - 柱塞装配后，各柱塞的顶平面与芯轴轴线的距离应相同，其偏差应不大于0.1 mm。

    - 用着色法检查芯轴与柱塞配对斜面的接触状态，接触率应大于80%，且分布均匀。柱塞上平面应在同一平面上，误差不大于0.10mm。延伸轴与空心轴端面间隙不大于0.03mm。

    - 装配好的卷筒，当其外径扩胀到正圆时，外圆径向跳动不得大于0.5 mm，圆柱度误差不大于0.5 mm，前部轴承的外支承套外圆径向跳动不大于0.5mm，卷筒装配后保证胀缩动作灵活自如，不得有任何卡滞现象。

    - 所有螺栓、螺钉，管接头，堵塞装配时应涂上螺纹锁固胶。堵塞装入后不得有外露部分存在。

    - 对卷筒进行全行程胀缩试验，试验次数不少于3次，胀缩行程公差范围为±1 mm。

  - 涂装

    - 铸件、结构件应进行除锈处理，涂装前表面除锈等级应达到JB/T5000.12中的Sa2级或St2级；结构件加工面应涂防锈油。

    - 锻件或棒板材加工件的非加工面应涂黄色或红色耐高温油漆，外露加工面应涂防锈油。

    - 面漆应均匀、细致、光亮、完整和色泽一致，不应有粗糙不平、漏漆、皱纹、针孔及严重流挂等缺陷。

    - 推荐的漆膜总厚度：75μm～100μm；其它特殊需要，也可供需双方另行约定。

- 检验与试验

  - 总则

    - 卷筒的检验和试验的通用技术条件应符合JB/T 5000.1的规定。

    - 设备出厂前应在制造厂总装,设备在用户现场安装后，应进行空负荷试验和负荷运转试验。

    - 卷筒应经质检部门检验合格后并出具合格证明书方能出厂。

    - 总装检验应按产品标准和检验大纲等技术文件进行并有记录。

    - 本标准所提供的常用检查和检测要求，适用于卷筒的最终检验、检验数据记录见附录A。

  - 材料的试验

    - 室温拉伸试验应符合GB/T228.1的规定执行。

    - 冲击试验应符合GB/T229的规定执行。

    - 布氏硬度应符合GB/T231.1的规定执行。

    - 金属材料应具有质量合格证，重点零件如空心轴、扇形板、芯轴、延伸轴等还应有化学成分与热处理力学性能报告，应符合7.3的规定执行。

    - 零部件形位公差的测量按GB/T 1958的规定执行。

    - 螺栓拧紧力矩值的检验按JB/T 6040的规定执行。

  - 配套件检验

    - 用目测法检测外观，要求干净、整齐，核对型号、规格、数量和状态是否符合图样的要求，检测必备的证书是否已提供并经过审核。

    - 胀缩油缸必须做动作试验，试验方法按GB/T 15622的规定执行。胀缩油缸应进行密封耐压试验，试验压力为工作压力的150%，保压2min，液压油内泄漏量应符合JB/T 10205要求，外部不应渗漏。

  - 表面粗糙度检验

按GB/T 13288.3的规定执行。

  - 润滑检查

卷筒装配时，各零部件必须清洗干净，各相对运动面涂上锂基润滑脂，装配后利用干油泵打油检查，要求各润滑油路畅通，分油器供油正常，各润滑点均出油。在20MPa试验压力下保压10min，各润滑管路无泄漏。

  - 管道连接渗漏检验

管道连接处及接头间的渗漏检测按GB/T 15622的规定执行。

  - 卷筒胀缩直径检验

分别在A-A，B-B，C-C三个截面测量卷筒胀缩至最大圆、工作圆和最小圆位置时的公差，见图6。工作圆状态时应符合5.1的规定，最大圆和最小圆状态时应符合图纸和供需协议要求。

  - 卷筒径向跳动

卷筒径向跳动测量位置见图6。

1—前部支承  2—扇形板  3—空心轴  4—芯轴  5—胀缩油缸

图6 卷筒胀缩直径和径向跳动检验示意图

  - 涂装检验

    - 涂漆质量及漆膜厚度检测按JB/T 5000.12第5章的规定执行。

    - 涂层脱离底材的抗性（漆膜的附着力）评定按JB/T5000.12第6章的规定执行。

  - 空负荷试验

    - 一般要求：空负荷运转试验是以最大行程和连续行程空负荷运转，空负荷运转一般不少于4h。

    - 卷筒空负荷试验的条件：

——确认卷筒安装符合图纸要求，安全保护装置有效，各液压、润滑、水接口正确，接点无漏损；各电气仪表的接线无误。

——与卷筒的相关设备安装符合图纸要求，空载调试正确。液压、润滑、水系统调试各项参数及动作符合要求。

    - 卷筒空负荷试验的范围：卷筒、液压系统、行程指示、行程检测和压力检测与电控设备等进行调整和联动试验。

    - 卷筒与相关设备空负荷试验的项目

- ——No.1~3助卷臂装配的打开和闭合，运动3次，应平稳无卡阻；

- ——卷筒装配的胀大和缩小，运动3次；

- ——外支撑装配的打开和闭合，运动3次，应平稳无卡阻，且与卷筒同心，接触率≥90%；

- －一主传动切换高速和低速档位，运动3次，应变档平稳可靠；

- ——空转 No.1~3助卷辊、卷筒，从低速到高速；

- ——与卷取机的上下游设备联动空负荷试车，并确保各个联动设备均空负荷运转正常。

  - 负荷试验

    - 卷筒负荷试验须在卷筒空负荷运转试验合格后进行，并且与卷取机的其它设备一起进行负荷试验。

    - 卷取机负荷试验须在轧线联动空转相互协调，电气、液压、润滑、水各项参数正常，各接点无漏损，各转动部分无异常发热、噪音、震动的情况下开始。

    - 对卷筒直径、助卷辊辊缝等设定，以及其它上下游机械化设备的位置设定。

    - 试卷带钢的厚度（推荐：5mm~7mm)、材质（推荐：碳素结构钢）、温度（推荐：650~750℃),

- 速度（推荐6m/s~8m/s)等参数设定应综合考虑卷取设计额定负荷的60%及以下、卷取机电气初调水平

- 以及轧线其它设备的初期调试情况。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台产品都应在制造厂进行预装并进行出厂检验，当无检验、试验条件时，也可在用户进行。

    - 出厂检验项目按表6的规定执行。

表6 产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | 卷筒最大胀径/mm | 6.4 | 7.5 | √ | √ |
| 2 | 卷筒工作圆直径/mm | 6.4 | 7.5 | √ | √ |
| 3 | 卷筒最小缩径/mm | 6.4 | 7.5 | √ | √ |
| 4 | 卷筒轴头径向跳动 | 6.4 | 7.5 | √ | √ |
| 5 | 涂层质量 | 6.5 | JB/T5000.12 | √ | √ |
| 6 | 漆膜厚度 | 6.5 | JB/T5000.12 | -- | √ |
| 7 | 漆膜附着力 | 6.5 | JB/T5000.12 | -- | √ |

  - 空负荷试验检验

    - 从低速到高速（单次连续运转时间不超过140min),应转动平稳无异响，滚动轴承温升≤35℃,最高温度≤85℃；

    - 卷筒胀大和缩小，运行3次，应达到设计尺寸。

  - 负荷试验检验

    - 在负荷试验初期，能卷取成带卷即为初步成功；

    - 在初期负荷试验后的负荷调试，卷取成带卷的卷形应逐步达到：塔形（≤15mm,钢卷的内三圈≤25mm)、松卷系数（≥0.9)、内径尺寸（约762mm,在755mm~765mm之间），且负荷试验过程中设备的各个部分运行无异常，即评定为负荷试验成功。

  - 型式检验

- 在下列情况之一时，产品应按表6进行型式检验：

- 新产品投产前或老产品转厂生产时；

- 正常生产后，产品结构、工艺或材料有重大改动时；

- 正常生产时每隔三年；

- 产品停产一年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

  - 标志 使用说明书

    - 每台卷筒应在适当明显的位置设置铭牌，其上注明：

- 产品名称；

- 产品尺寸规格及主要技术性能参数；

- 制造厂名称（标识）；

- 产品编号。

    - 包装箱储运标志应符合GB/T 191的规定。

    - 产品使用说明书的内容应符合GB/T9969的规定。

  - 包装

    - 产品的包装按JBT5000.13的规定执行。

    - 卷筒在发货时应携带下列技术文件：

- 产品合格证；

- 产品使用操作维护说明书；

- 装箱单；

- 安装图；

- 备件及易损件清单；

- 主要外购件的合格证和说明书；

- 专用工具、仪器清单（如有时）；

- 其他。

  - 运输和贮存

    - 卷筒包装前应仔细清除污垢，擦净后涂以防锈油，外露滚动轴承应涂上防锈油，并贴上油纸，油纸与金属表面之间不应有气孔，然后用塑料布将整个卷筒包扎严实。

    - 卷筒运输应符合交通部门的有关运输规定，确保安全运输到用户现场。运输期间要防震、防雨。

    - 贮存期间不允许放置在有腐蚀性的环境中，要防水、防潮、注意通风；必须垫平放置，以免变形 ；裸露的加工表面应定期涂防锈油，涂装表面应定期保养处理，按使用说明书要求执行。

- （规范性附录）
卷筒检验记录

  - 卷筒检验记录表

表1 卷筒检验记录表

| 检测项目 |  |  |  | 设计值/mm | 实测值/mm | 合格√ | 不合格× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 径向跳动 |  | 卷筒前部支承 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷筒本体 |  |  |  |  |  |
| 收 缩 | 行 程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （传动侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （操作侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
| 胀开 | 行 程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （传动侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （操作侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
| 预 胀 | 行 程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （传动侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
|  | 卷筒直径 （操作侧） |  | 垂直方向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 |  |  |  |  |
| 油漆质量 |  |  | 厚度/μm |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着力 |  |  |  |  |
| 表面粗糙度 |  |  | 扇形板 |  |  |  |  |
| - 检测压力一般为5MPa，卷筒收缩、胀开、预胀直径许用偏差 +0.5 0。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________