| ICS | 77.180 |
| --- | --- |
| CCS | H94 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6141.4—XXXX

代替 JB/T 6141.4-1992

JB/T 6141.4-1992

JB/T 6141.4-1992

JB/T 6141.4-1992

重载齿轮  
渗碳表面碳含量金相判别法

Heavy duty gearMetallographic determination of carbon content on carburized surface

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试样	1

4.1 材料与尺寸	1

4.2 试件制作	1

4.3 处理	1

5 检验与评定方法	1

5.1 检验部位	1

5.2 检验步骤	1

附录A （资料性） 不同材质不同碳浓度的表面形貌图、eds分布图、碳元素分布图以及eds总谱图	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JB/T 6141.4—1992《重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法》，与JB/T 6141.4—1992相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)	更改了标准名称（见封面，1992年版的封面）；

b)	更改了“范围”的内容（见第1部分，1992年版的第1部分）；

c)	规范了试件的制作方法；

d)	更新了清晰、细致的金相组织结构图；

e)	增加了“技术要求”一章（见第5章）；

f)	增加了表面形貌图； Q

g)	增加了eds分布图；

h)	增加了eds总谱图。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冶金设备标准化技术委员会（SAC/TC409）归口。

本文件起草单位：中国重型机械研究院股份公司、重庆大学、安钢集团信阳钢铁有限责任公司、宝鸡市鑫安泰环保科技有限公司。

本文件主要起草人：李永辉、李新强、吴量、肖贵坚、汪鑫、梁琦 。

本文件所代替文件的历次版本发布情况：

——1992 年首次发布为 JB/T6141.4-1992

——本次为第二次修订。

重载齿轮

渗碳表面碳含量金相判别法

范围

本文件规定了重载齿轮渗碳表面碳含量金相检验方法。

本文件适用于20CrMnTi、20CrMo、20CrMnMoi、20CrNi2Moi、12CrNi3Moi、20Cr2Ni4、40CrNi2MoA，17CrNi2Mo，20#钢等钢制零件，其他钢种也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

试样

材料与尺寸

用与零件成分范围相同的钢，制成直径15-30mm、长50-100mm的试样，并以不同尺寸标记不同材质，同时在档案中记载清晰。

试件制作

下料：锯床下料各部留5mm余量

车工：零件车至试件要求尺寸，留平磨加工量0.5mm

钳工：划线钻工艺孔φ5成，倒角去毛刺

平磨：双面平磨0.2mm成

处理

热处理：零件表面渗碳深度1.5-2.0mm；淬火硬度58-62度

平磨：平磨双面保证单侧面去脱碳层0.15mm（或不进行平磨处理）

入库：检测合格入库待分析

渗碳过程中，根据工艺要求在不同时间内取出试样，出炉的试样应迅速放入800-820℃小型加热炉中用炭黑保护随冷至500℃以下，出炉冷却。采用线切割的方法将试件分割成20mm×20mm×3mm的矩形块，然后将分割的材料放入液体酒精中进行超声清洗后烘干，得到待检测件。

检验与评定方法

检验部位

检验试样表面至0.15mm处的金相组织。

检验步骤

1）将样品贴上导电胶放入检测台上

2）将电镜舱体充气，打开舱体，将样品放入舱体，关闭舱体后抽真空

3）舱体加高压，找到样品及测试点位，选择倍数为10000×并调整焦距和象散，拍摄点位表面形貌，检测点位能谱。

4）关闭舱体高压，舱体充气，打开舱体，取出样品，关闭舱体后抽真空。

5）冷却偏快时会出现马氏体等非平衡组织，判别碳含量应取上限。

6）将成像与附录A中相应图像对比，以得出结论。

（资料性）
不同材质不同碳浓度的表面形貌图、eds分布图、碳元素分布图以及eds总谱图

（10000x）

（a）

（a）

（c）

（c）

（b）

（b）

（d）

（d）

图1.%15.1C 20# （a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图2.%11.0C 20# （a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图3.%8.3C 20# （a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

（c）

（c）

（a）

（a）

图4.%10.8C 20#  （a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（d）

（d）

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图5.%11.0C 20CrMnTi（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）元素总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图6.%17.7C 20CrMnTi（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图7.%14.5C 20CrMnTi（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图8.%12.8C 20CrMnTi（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图9.%8.3C 20CrMo（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（d）

（d）

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

图10.%8.8C 20CrMo（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

（d）

（d）

图11.%10.0C 20CrMo（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图

（d）

（d）

（c）

（c）

（b）

（b）

（a）

（a）

图12.%12.7C 20CrMo（a）表面形貌图（b）eds分布图

（c）C元素分布图（d）eds总谱图